| 34CrMo4 EN 10083-3/EN 10132-3 Number:1.7220 | Comparision of steel grades |  |
| --- | --- | --- |
|  | AISI | 4135 |
|  | DIN | 34CrMo4 |
|  | AFNOR | 34CD4 |
|  | BS | 708M32 |
|  | UNI | 35CrMo4 |
|  | GB | 35CrMo |
|  | SS | 2234 |
|  | SFS | 25CrMo4 |
|  | GOST | 35KHM/35KHML |
|  | ISO | 34CrMo4 |

Chemical Composition [%]

| Grade | C | P.max | S.max | Si.max | Mn | Cr | Ni. | Mo | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34CrMo4 | 0.30- 0.37 | 0.025 | 0.035 | 0.40 | 0.60- 0.90 | 0.90- 1.20 | - | 0.15- 0.30 | - |

Mechanical Properties

| Grade | Thickness (mm) | Annealed+cold drawn(+A+C) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Hardness HB maximun values |
| 34CrMo4 | ≥5≤10 | 290 |
|  | >10≤16 | 280 |
|  | >16≤40 | 275 |
|  | >40≤100 | 270 |